- Q/MD

玫 德 集 团 有 限 公 司 企 业 标 准

- QMD 105984-2018

球铁沟槽管件

工艺流程及质量控制图

2018-12-25发布                               2018-12-25实施

玫德集团有限公司发布

前   言

本标准是依据客户产品要求制定的本企业内部标准，以作为本企业组织生产及经营活动的依据。

本标准由玫德集团有限公司提出。

本标准由玫德集团有限公司起草。

本标准主要起草人：张菊。

本标准于2018年12月25日号第一次修改。

- 1  范围

本标准规定了球铁沟槽产品工艺流程及质量控制点。

- 2  工艺流程

- 2.1 不带螺纹的沟槽管件的工艺流程及质量控制点：

铸造毛坯

材质检验

退废品

退火

清理浇冒系统

修磨浇冒口及分型面毛刺

抛   丸

返工品

外观检验

退废品

加工沟槽

加工尺寸抽检

气密检验

退废品

抛丸

外观检验

退废品

喷塑、沾漆、镀锌

涂层检验

包装入库

返工品

出厂检验

退废品

- 2.2 带螺纹的沟槽管件的工艺流程及质量控制点：

（91R、131R、131RX、181、240N、240NX、230N、300PX 等产品）

铸造毛坯

材质检验

退废品

退火

清理浇冒系统

修磨毛刺

抛   丸

返工品

外观检验

退废品

加工沟槽

加工尺寸抽检

退废品

气密检验

抛丸

外观检验

退废品

喷塑产品

浸漆、镀锌

攻螺纹

涂层检验

螺纹口径抽检

攻螺纹

螺纹清洗、上油

螺纹口径抽检

螺纹及外观检验

螺纹清洗、上油

喷塑

螺纹及外观检验

退废品

涂层检验

包装入库

返工品

出厂检验

退废品

- 2.3 铸造沟槽产品的工艺流程及质量控制点：

铸造毛坯

材质检验

退废品

清理浇冒系统

抛  丸

毛坯检验

退废品

平 口

修磨沟槽部位及分型面

修磨部位检验

通止规检验

退废品

气密性检验

退废品

抛 丸

外观检验

退废品

浸 漆

漆层检验

包装入库

返工品

退废品

出厂检验

2.4管卡的工艺流程及质量控制点：

铸造毛坯

材质检验

退废品

退火

清理浇冒系统

修磨浇冒口及分型面毛刺

抛   丸

返工品

外观检验

退废品

喷塑、沾漆、镀锌

涂层检验

装   配

包装入库

返工品

出厂检验

退废品

2.5机械三通类产品工艺流程及质量控制点

2.5.1 浸漆产品工艺流程

铸造毛坯

材质检验

退废品

清理浇冒系统

清砂抛丸

返工品

退废品

外观检验

大砂轮修磨冒口径

小砂轮修磨分型面毛刺

抛丸

（螺纹式）

加工沟槽（沟槽式）

（首件检验和过程巡）检

抛丸

（3J-1）

外观检验

修补

外观检验

修补

加工尺寸抽检检验

浸漆

浸漆

抛丸

加工螺纹（3J-2）

首件检验和过程巡检

浸漆

清洗、螺纹抽检

漆层检验

修补

烘干、螺纹上油

配套

包装入库

返工品

出厂检验

退废品

2.5.2 热镀锌产品工艺流程

铸造毛坯

材质检验

退废品

清理浇冒系统

清砂抛丸

返工品

返工品

退废品

外观检验

大砂轮修磨冒口径

小砂轮修磨分型面毛刺

加工沟槽（沟槽式）

抛丸（螺纹式）

抛丸（3J-1）

外观检验

加工尺寸抽检

外观检验

镀锌

镀锌

抛丸

锌层质量检验、修理

外观检验

镀锌

加工螺纹（3J-2）

锌层质量检验、修理

清洗、螺纹抽检

包装前外观质检、修理

螺纹上油

配套、包装入库

返工品

出厂检验

退废品

注：带     为重点控制工序，做记录。

| 序号 | 版本号 | 修改主要内容 | 实施日期 | 培训要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | 修改格式，完善修订信息表 | 2018.12.25 | 3天内现场培训 |

| 编制人 | 审核人 | 审批人 |
| --- | --- | --- |
| 张菊 | 刘少云 | 任艳青 |
| 展恩明 | 付廷伟 | 张明远 |