- MC尼龙制品加工工艺流程：

- 原料——按图纸机械加工——检验——成品

（二）聚氨酯弹性体一步体系合成工艺过程：

聚脂多元醇120--140℃ 保持压力0.67 kpa，保持真空、脱水约3小时

甲苯二异氰酸酯

计 量

计 量

混   合

模具预热80～110

浇   注

涂脱模剂

一次硫化模具

内30~60min

脱  模

二次硫化6h

产   品

模具清理

聚氨酯弹性体两步体系合成工艺过程：（见下页）

产 品

二次硫化

110~120℃ 6h

模具预热80~110℃

凃脱模剂

模具清理

一次硫化

模具内30~60 min

浇注

扩链剂加热

120~125℃

计 量

混合

计  量

真空脱泡

0.67 KPa  10~40min

预聚物预热

80~85℃

预聚物贮存

密闭、干燥

甲苯二异氰酸酯计量

预聚物合成

80℃±5℃

低聚物多元醇脱水

100~140℃ 0.67KPa

脱  模