漆膜厚度测量过程测量不确定度评定

1、概述

1.1、测量过程：用漆膜测厚仪直接测量产品漆膜厚度

1.2、测量依据：通用-TZ-2278-1车身涂装工艺卡-2021

1.3、测量环境：常温

1.4、测量设备：漆膜测厚仪（0～2000）μm

1.5、被测对象：漆膜厚度22.5μm

2、数学模型

ΔL=LI

式中：ΔL---尺寸测量值；LI---仪器读数值。

3、测量不确定度分量的评定

3.1、测量重复性引起的标准不确定度u(L1)

主要来源测量重复性引起的标准不确定度，可通过连续测量用涂层测厚仪直接测量涂层厚度，连续测量10次，采用A类方法进行评定，得到下列测量列：

23.22   22.21    22.50   22.50   23.0

22.22   22.35    23.43   22.34   22.21

其平均值为       L=1ni=1nLi=22.476μm

s(L1)=i=1n(Li−L)2n−1=0.49μm

在重复条件下连续测量得出的实验标准偏差

u(L1)=0.633μm

3.2、漆膜测厚仪误差引入的不确定度u(L2)

漆膜测厚仪最大允许误差为±0.5μm，估计均匀分布:

u(L2)=ak=0.53≈0.29μm

3.3

4、合成不确定度

u(L)=u2(L1)+u2(L2)≈0.696μm

5、扩展不确定度评定

扩展不确定度为合成标准不确定度与包含因子的乘积，取包含因子k=2, 漆膜测厚仪测量过程的扩展不确定度评定为：

U=1.4μm

6、测量不确定度报告与表示

因此涂层厚度最后的测量结果为LI=（22.5+1.4）μm（k=2）。

评定人：                    日期：2021年 12月9 日。