附录C

测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 |  | Y2021-01 | 测量过程名称 | 上接头表面硬度检测 | 测量过程规范编号 |  | JXDF/CL-2021-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 测量项目 | 检测表面硬度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：TH110里氏硬度计 测量方法：硬度测量采用直接接触法，将被测工件表面打磨抛光，表面粗糙度达到规定标准后，置于硬度计平台上，直接将硬度计压头压入工件，硬度计显示被测量数据，并记录。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、用TH110里氏硬度计对被测元件实物进行测量，通过比对对测量过程的有效性进行确认： 2、检测过程有效性进行确认： 1)、2021年11月10日 用TH110里氏硬度计对实物进行5次检测，平均值为=230HB 2)、2021年11月22日 用TH110里氏硬度计对实物进行5次检测，平均值为=233HB 测量过程的扩展不确定度U=5.38HB k=2， E n=¦ ¦ /U E n=¦230HB-233HB¦/（1.414* 5.38）=0.39HB<1 当E n≤1时 该测量过程有效。 此过程测量数据的稳定，满足计量要求，此测量过程有效。 确认人员： 日期： 2021.11.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |