钢丝直径测量结果不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：Q/JZ001-2014《产品标准》

1.2检测环境条件：常温

1.3被测对象：选择Φ4mm焊丝样品

1.4测量仪器：（0～25）mm外径千分尺

1.5测量数学模型  y=x

y———被测焊丝的直径

x———千分尺的读数

2.最佳测量值

对线材重复测量n=6次，

测得结果（mm）：

3.959   3.958   3.959  3.958    3.959   3.955

x=1nxi=3.958

3. 方差及灵敏系数

uC2(y)=(∂y∂x)2u2(x)                 ∂y∂m=1

uC(y)=u(x)

4．标准不确定度评定

测量读数值的不确定u(x)包括测量重复性引入的不确定度u1(x)和千分尺误差引入的不确定度u2(x)

4.1重复性引入的不确定度u1(x)

s(x)=(xi−x)2n−1≈0.00155

u1(x)=s(x)n≈0.000632

4.2千分尺误差引入的不确定度u2(x)

千分尺证书给出最大允许误差±0.004mm，估计均匀分布

u2(x)=ak=0.0043≈0.00231

4.3测量读数值的不确定u(x)

u(x)=u12(x)+u22(x)≈0.00239

5．合成标准不确定度

uC(y)=u(x)=0.00239

6．扩展不确定度

U(y)=k⋅uC(x)=2×0.00239=0.00479

取U(y)=0.005mm  k=2

7．结果报告

Y=y±U(y)=(3.958±0.005)mm k=2