不锈钢板厚度测量结果不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：CJJ14-2016《城市公共厕所设计标准》

1.2检测环境条件：常温

1.3被测对象：选择1mm厚度被测钢板样品

1.4测量仪器：用于尺寸测量的游标卡尺

1.5测量数学模型  y=x

y———被测产品的尺寸

x———卡尺的读数

2.最佳测量值

对线材重复测量n=6次，

测得结果（mm）：

1.04    1.00   1.06   1.08     1.02    1.06

x=1nxi=1.05

3. 方差及灵敏系数

uC2(y)=(∂y∂x)2u2(x)                 ∂y∂m=1

uC(y)=u(x)

4．标准不确定度评定

测量读数值的不确定u(x)包括测量重复性引入的不确定度u1(x)和卡尺误差引入的不确定度u2(x)

4.1重复性引入的不确定度u1(x)

s(x)=(xi−x)2n−1≈0.0312

日常只测1次，u1(x)=s(x)≈0.0312

4.2卡尺误差引入的不确定度u2(x)

卡尺证书在（0-70）mm段上最大允许误差±0.02mm，估计均匀分布

u2(x)=ak=0.023≈0.0115

4.3测量读数值的不确定u(x)

u(x)=u12(x)+u22(x)≈0.0342

5．合成标准不确定度

uC(y)=u(x)=0.0342

6．扩展不确定度

U(y)=k⋅uC(x)=2×0.0342=0.0684

取U(y)=0.07mm                   k=2

7．结果报告

Y=y±U(y)=(1.05±0.07)mm     k=2

评定人：                              审核：

日期：2021.11.26                      日期： 2021.11.26