附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | PE外护管壁厚测量过程 | 测量过程规范编号 | WCS GF-02-2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 控制程度 | 高度控制 |  |
| 测量过程要素概述： 测量设备：出厂编号01, 测量范围（0～20）mm的百分表测厚规， 最大允许误差±0.015mm, 不确定度U=0.0067mm,k=2 测量方法：按照GB8806-2008《塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定》的要求 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: - 查规格型号为（0-25）mm的百分表测厚规的校准证书，校准日期：2021年11月17日，校准机构：德州市产品质量标准计量研究院，符合要求。 1）2021年11月20日，用规格型为（0-25）mm的百分表测厚规测量PE外护管的壁厚，取5次测量的平均值为Y1=6.42mm； 2）2021年12月17日，用规格型号为（0-25）mm的百分表测厚规测量PE外护管的壁厚，取5次测量的平均值为 Y2=6.45mm; 测量过程的扩展不确定度：U=0.05mm k=2 测量过程的有效性按下列方法计算： En= Y1−Y22U=0.25 En=0.25＜1，此测量过程有效。 确认人员：王光磊 日期：2021年12月17日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  | 批准人 |