江苏六维智能物流装备股份有限公司

涂层厚度测量过程有效性确认记录

编号:

| 测量过程编号 |  |  | 测量过程名称 | 涂层厚度测量过程 | 测量过程规范编号 |  | LW-A-002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 生产制造部 | 测量项目 | 测量厚度 | 控制程度 |  | 关键 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：膜厚计 测量方法：用膜厚计直接测量厚度。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：设备操作人员，经培训合格上岗，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用膜厚计对同一样品同一位置涂层厚度进行测量，对测量过程的有效性进行确认： 2022年1月10日用编号为NV-089膜厚计对样品进行三次厚度测量，平均厚度为52.1μm。 2022年1月11日用编号为NV-089膜厚计对样品进行三次厚度测量，平均厚度为52.3μm。 公司的膜厚计的测量过程的不确定为U=3.8μm k=2。 E==0.037≤1 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2022.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |