附录A

PE燃气管壁厚检验测量过程不确定度评定

测量过程：PE燃气管壁厚检验测量过程

测量依据：GB 15558.1-2015《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第1部分：管材》

测量设备：游标卡尺 ( 编号：04 )

游标卡尺的最大允许误差: （0~150）mm，MPE:±0.03mm,

建立数学模型

f=m   单位：mm

式中:  f-被测物体的长度；

m-游标卡尺的实测值；

一．测量不确定度分量计算：

1．游标卡尺示值重复性引入的不确定度分量：

选择一燃气管壁厚(28.60mm)，用游标卡尺（编号04）分别测量6次，得到一组数据：（单位为mm）

28.60   28.60、28.60   28.62    28.62、 28.60

x−=28.61

S=i=1n(xi−x)2(n−1)= 0.0103

u1= Sn=0.0042 mm

2．游标卡尺引入的不确定度分量：

游标卡尺在mm最大允许误差为±0.03mm ，其半宽为a=0.03mm,

估计服从均匀分布，k=3，所以

u2=a/k=0.03/3=0.017 mm

3．游标卡尺分辨力导致的标准不确定度分量：

游标卡尺的分辨力为0.02 mm,其半宽为a=0.01mm,

估计服从均匀分布，k=3，所以

u3=0.01/3≈0.0058 mm

二．合成标准不确定度的计算:

uc=u22+u32≈0.017mm   （因为u1小于u3 故将其舍去，两者取数值大的。）

三．扩展不确定度的评定：

扩展不确定度为:  U =k×uc=2×0.017=0.03 mm   (k=2)

游标卡尺在28.60mm处的扩展不确定度为：（28.60±0.03）mm （k=2）

评定人：