附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | 套管头双头螺栓硬度检测 | 测量过程规范编号 |  | JH-GF-2021-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 1、测量设备：出厂编号为2969,测量范围为（20~70）HRC的洛氏硬度计，最大允许误差±1.5HRC 2、测量方法：GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》 3、环境条件：（10～35）℃ 4、测量软件；无 5、操作者技能：检验员，经培训合格。 6、其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录： 1、查出厂编号为2969的洛氏硬度计的校准证书，校准日期：2022年6月10日，在有效期内使用，符合要求。 2、用比对法进行有效性确认： 1）2022年5月6日，用编号为2969的洛氏硬度计检测套管头双头螺栓硬度，取5次测量的平均值为Y1=30.380HRC； 2）2022年6月12日，用编号为2969的洛氏硬度计检测套管头双头螺栓硬度，取5次测量的平均值为Y2=30.288HRC； 此测量过程的扩展不确定度U=1.8HRC，k=2；测量过程的有效性按下列计算： En= Y1−Y22U=0.04 En=0.04＜1，此测量过程有效。 确认人员：李娇 日期：2022年06月12日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |