附录A

抽油杆接箍外径测量过程不确定度评定

测量过程：抽油杆接箍外径检验

测量依据：SY/T5029-2013  《抽油杆》

测量设备：游标卡尺 ( 编号：K20G270146 )

测量范围：（0~200）mm   最大允许误差: ±0.03mm

建立数学模型

f=m   单位：mm

式中:  f-被测物体的尺寸；

m-游标卡尺的实测值；

一．测量不确定度分量计算：

1．游标卡尺示值重复性引入的不确定度分量：

选择一接箍(55.60mm)，用游标卡尺（编号K20G270146）分别测量6次，得到一组数据：（单位为mm）

55.60   55.62、55.60   55.62    55.62、 55.60

x−=55.61

S=i=1n(xi−x)2(n−1)= 0.011

u1= Sn=0.0045

2．游标卡尺引入的不确定度分量：

游标卡尺在（0~200）mm最大允许误差为±0.03mm ，其半宽为a=0.03mm,

估计服从均匀分布，k=3，所以

u2=a/k=0.03/3=0.0173 mm

3．游标卡尺分辨力导致的标准不确定度分量：

游标卡尺的分辨力为0.02 mm,其半宽为a=0.01mm,

估计服从均匀分布，k=3，所以

u3=0.01/3≈0.0058 mm

二．合成标准不确定度的计算:

uc=u22+u32≈0.018mm   （因为u1小于u3 故将其舍去，两者取数值大的。）

三．扩展不确定度的评定：

扩展不确定度为:  U =k×uc=2×0.018=0.036 mm   (k=2)

游标卡尺在55.61mm处的扩展不确定度为：（55.610±0.036）mm （k=2）

评定人：姚伊