销轴硬度测量过程不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：相关《设计图纸》

1.2检测环境条件：常温

1.3被测对象：选择销轴样品

1.4测量仪器：洛氏硬度计

1.5测量数学模型

f=x

式中：f为被测硬度值；x为洛氏硬度计的显示值。

2. 不确定度的评定

测量读数值的不确定度，包括测量重复性引入的不确定度和测量设备误差引入的不确定度。

2.1 UA的不确定度的评定

UA的不确定度来源主要是测量重复性引起的标准不确定度评定，可以通过连续测量得到测量列（采用A类方法进行评定）。对样品重复测量10次，销轴测得结果xi（HRC）：

56.4  56.3  56.1  56.3  56.2  56.2  56.5  56.2  56.3  56.1

x=1nxi≈56.26HRC

s(x)=(xi−x)2n−1≈0.12HRC

u(x)=s(x)n=0.1210≈0.038HRC

UA=u(x)=0.038HRC

2.2  UB的不确定度评定

UB是由测量设备洛氏硬度计误差引入的不确定度，洛氏硬度计最大允许误差为±1.5HRC，按均匀分布，包含因子k=3，所以

UB=1.53=0.87HRC

3.合成标准不确定度

Uc=U2A+U2B=0.87HRC

4.扩展不确定度

U(y)=k⋅uC(y)=2×0.87=1.74HRC    k=2

编制人：                       编制日期：2021.11.20