轮轴基体硬度检测测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 | 09 | 测量过程名称 | 轮轴基体硬度测量过程 | 测量过程规范 编号 | 27010-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 | 质量保证部 | 测量项目 | 布氏硬度 | 控制程度 | 高度控制 |  |
| 测量过程要素概述：用布氏硬度计测量实物标准-硬度块,用读数显微镜读取布氏硬度块上的压痕直径测量设备：布氏硬度计 测量方法：比对法 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 过程的有效性进行确认： 用比对法对标准布氏硬度块(272HBW)测量过程进行有效性确认： 标准：标准布氏硬度块y1=272； 2021年10月22日进行复现性检测，对标准布氏硬度块测量5次，测量平均值y2=270.4HBW。 公司布氏硬度计的最大允许误差为±5.9HBW。 ∣y1-y2∣=1.6≤MPEV=5.9HBW，此测量过程有效。 确认人员： 日期： 2021.10.22 |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |