附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | 中密度纤维板含水率检测过程 | 测量过程规范编号 |  | MM-CLGF-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 1、测量设备：出厂编号为T125837,测量范围为(0-50.0)%的木材水分测定仪，不确定度U=0.9%,k=2 2、测量方法：按照GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 3、环境条件：温度（0-40）℃，湿度≤70%RH 4、测量软件：无 5、操作者技能：检验员，经培训合格。 6、其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录： - 1、查出厂编号为T125837的木材水分测定仪的校准证书，校准日期：2022年01月14日，在有效期内使用，符合要求。 2、用比对法进行有效性确认： 1）2022年01月16日，用出厂编号为T125837的木材水分测定仪对中密度纤维板含水率进行检测，取5次测量的平均值为Y1=6.58%； 2）2022年07月22日，用出厂编号为T125837的木材水分测定仪对中密度纤维板含水率进行检测，取5次测量的平均值为Y1=6.52%； 此测量过程的扩展不确定度U=0.92%，k=2；测量过程的有效性按下列计算： En= Y1−Y22U=0.05 En=0.05＜1，此测量过程有效。 确认人员：周青春 日期：2022年07月22日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |