附录B

销轴硬度检测测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 测量过程名称 | 销轴硬度检测 | 测量过程规范 编号 | SC CL 2021-01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 | 品质管理部 | 测量项目 | 洛氏硬度 | 控制程度 | 高度控制 |  |
| 测量过程要素概述：用洛氏硬度计测量实物标准-硬度块,读取洛氏硬度计表盘上的标准刻度值。 测量设备：洛氏硬度计 测量方法：比对法 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能： 经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 2022年4月18日用手动洛氏硬度计，对标准硬度块进行5次检测，平均值为25.8HRC； 标准硬度块的标称值为：26.5HRC。 手动洛氏硬度计的最大允许误差为：±1.5HRC En=∣25.8—26.5∣= 0.7≤MPEV=1.5 验证结果：洛氏硬度计测量销轴硬度测量过程控制有效。 确认人员： 日期： 2022 年 4 月 18日 |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |