附2

测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 2022-001 | 测量过程名称 | 铜线坯直径尺寸测量过程 | 测量过程规范编号 |  | SMXL-CLGF-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 品管部 | 测量项目 | 外径尺寸 | 控制程度 |  | 关键控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：千分尺，测量范围（0-25）mm，最大允许误差：±0.004mm， U=0.001mm（k=2） 测量方法：GB/T 3952-2016《电工用铜线坯》 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看千分尺，校准日期：2022年9月5日。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： （1）2022年3月10日，用千分尺测量样件5次，平均值为y1=0.543 mm （2）2022年9月9日，用千分尺测量样件5次，平均值为y2=0.541 mm 测量过程扩展不确定度为U=0.006mm，k=2 En=0.24<1 当En≤1时，测量过程有效，此En=0.24<1，此测量过程有效。 确认人员：王金平 日期：2022年9月9日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |