护套厚度测量过程不确定度评定

- 概述

1.1测量依据：《光缆工艺文件》(编号：13GY601～606C)

1.2环境条件：温度23℃±5℃，湿度20%-70%；

1.3测量设备：数显卡尺

1.4测量对象：4等标准量块（2.5mm）

1.5测量要求及测量设备计量特性：

| 测量要求 |  | 测量设备计量特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 允许误差 | 测量设备名称 | 测量范围 | 分辨力 | 允许误差 |
| 2mm | ±0.2mm | 数显卡尺 | 0～150 mm | 0.01mm | ±0.02mm |

1.6 测量方法：用数显卡尺直接测量标准量块的工作面尺寸、回零、再测量的方式，重复进行6次测量，直接读出数据。

2   数学模型式中：—数显卡尺的示值

3不确定度的计算公式：

3.1  A类不确定度评定

由测量重复性引起的不确定度，用数显卡尺对2.5mm标准量块进行6次测量，其读数值如下：

| 测量次数(n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（mm） | 2.49 | 2.48 | 2.49 | 2.47 | 2.47 | 2.48 |

平均值： = 2.48mm

则： 0.00307 mm

3.2  B类不确定度评定

3.2.1由测量设备数显卡尺测量误差引起的不确定度,数显卡尺的允许误差为±0.02mm，按均匀分布处理则：0.0115mm

3.2.2由测量设备数显卡尺分辨力引起的不确定度,数显卡尺的分辨力为0.01mm

则：mm

4 计算合成标准不确定度

合成标准不确定度的计算公式：

mm

5  确定扩展不确定度：取包含因子k=2 mm

6护套厚度的测量结果：mm

评定人：                           评定日期：2022.4.20