附B：      5 1/2"套管静水压试验高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 |  | 202201 | 测量过程 名称 | 5 1/2"套管静水压试验 | 测量过程规范编号 |  | DSY-CL-GF-2021-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 测量项目 | 压力≥（49+5）MPa | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：耐震压力表，测量范围（0-100）MPa，允许示值误差:±1.6MPa。 测量方法：依据DSYQSM/JS-09《水压试验工序卡》进行测量 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得操作上岗证。 其他影响量： 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看《检测设备管理台账》上的测量设备：耐震压力表，设备编号：202209-13852校准日期：2022.09.13，校准机构：东莞市帝恩检测有限公司。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： 1)、2022年10月10日用设备编号202209-13852的耐震压力表对实物进行3次检测，平均值为=49.86MPa 2)、2022年11月29日用设备编号202209-13852的耐震压力表对实物进行3次检测，平均值为=49.04MPa 测量结果的扩展不确定度U=1.86MPa k=2，则En= 当E n≤1时测量过程有效。此En=0.31<1，该测量过程有效。 确认人员： 日期：2022年11月29日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |