附3:

测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 |  | 202001 | 测量过程 名称 | 电解钢板涂层厚度测量过程 | 测量过程 规范编号 |  | SZDPYL-CLGF-202001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 品质部 | 测量项目 | 涂层厚度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：涂层测厚仪 （0-1）mm， 最大允许误差：±5.6μm，校准不确定度：Urel=1.8%,k=2。 测量方法：按照W18.6-04《检验作业指导书》及仪器使用说明书和相关操作规范进行测量。 环境条件：常温。 测量软件；无。 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得上岗证。 其他影响量：无。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看膜厚仪，校准日期：2022年05月25日，校准机构：深圳市华测计量检测技术有限公司。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认 用比对法对测量过程进行有效性确认： (1)、2022年6月10日，用膜厚仪对电解钢板涂层厚度进行5次测量，平均值为1=96.3μm。 (2)、2022年12月12日，用膜厚仪对电解钢板涂层厚度进行5次测量，平均值为2=96.8μm。 该测量过程的扩展不确定度为U=6.5μm， k=2，则 En= 当En≤1时，测量过程有效。该En=0.05<1 ，测量过程有效。 确认人员：王娟 日期：2022年12月12日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |