受理编号：0106 -2018-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 材料涂层厚度测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （80±10）μm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | JH-JS-05-208 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、 测量参数公差范围：Ｔ=20μm △允≤1/3Ｔ=20μm×1/3=6.7μm 2、 测量范围：（60-100）μm，而测厚仪的测量范围为0-1300μm 3、测量设备校准不确定度推导： =6.7×1/3=2.2μm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 测厚仪 |  | TG100B 0-1300μm | 示值误差±(3%H+1) μm 检测80μm,误差±3.4μm 测量结果的扩展不确定度（标准值95.1μm）U=0.4μm,k=2 |  | HK1908071283 |  | 2019.8.7 |
| 计量验证记录 1.测量设备的测量范围0-1300μm，满足计量要求的测量范围（70-90）μm的要求。 2.测量设备最大允许误差±(3%H+1) μm，当检测80μm时，最大允许误差±3.4μm满足于计量要求最大允许误差6.7μm的要求。 3.测量设备测量结果的扩展不确定度（标准值95.1μm）U=0.4μm,k=2,满足计量要求测量不确定度2.2μm，k=2的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定/校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见：计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求。 企业代表签字： 审核日期：2019年9 月19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |