编  号：0106-2018-2019

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 材料涂层厚度测量 |  |  |  | 企业部门 |  | 生产部质检科 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 80 μm |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 6.7μm |  |
|  |  | 公差T |  | ±10 μm |  |  |  | 允许不确定度 |  | 2.2 μm |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否 满足 计量 要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他 特性 |  |  |
| 涂层测厚仪 |  |  | 0-1300 μm |  | 测量结果的扩展不确定度（标准值95.1μm）U=0.4μm,k=2 |  | ±（3%H+1）μm 当检测80μm，误差为± 3.4μm |  |  |  | 满足 |
| 测量过程控制规范编 号 |  |  | JH-CL-01 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | JH-JS-05-2018 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 张文渟 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方 法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2019 年9 月19日    审核员：                     企业部门代表：