测量过程有效性确认记录

| 测量过程名称 |  | 材料涂层厚度 | 测量过程规范编号 |  | JH-CL-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 生产部质检科 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：涂层测厚仪 测量方法：将涂层测厚仪的测头放在材料涂层上，等待一秒钟后检测过程结束，此时显示被测量数据。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，且取得安全操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用标准膜片85.0μm对材料粉末喷涂厚度检测过程的有效性进行确认： 2018年6月19日用涂层测厚仪对标准膜片对进行三次涂层厚度检测，平均厚度为86.16μm 公司的涂层测厚仪的MPEV=（3%H+1）,当检测厚度85.0μm时，MPEV=3.55μm E=1.16μm 当E≤MPEV时，此测量过程有效。 确认人员：张文渟 日期：2019.9.19 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  | 批准人 |  |