管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：质检部 主管领导：高攀 陪同人员：周景翠 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：姜海军 田玉发技术支持 审核时间：2020.11.23 |  |
|  |  | 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制， |  |
| 职责权限 | Q5.3 | 询问质检部负责人高攀，能明确本人在质量管理体系方面的职责： a、负责控制公司的监视和测量设备； b、负责对原材料、成品的检验，并对不合格品进行控制； c、规定公司所有的标识方法，并对其有效性进行监控； d、负责对质量管理体系持续改进的策划，对改进、纠正和预防措施的验证； e、负责对质量管理体系过程的监视和测量； f、控制对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。 |  |
| 目标 | Q6.2 | 部门目标： 检验差错率0（按实际统计计算） 考核情况，经查已完成。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司提供《监视和测量设备一览表》，主要有游标卡尺、热电偶、万能材料试验机、可见分光光度计等监视和测量设备，检定/校准周期为1年。现场查看提供的校准证书已过期，不符合要求，上次审核也是同样的问题，针对监视和测量设备需提前做好校准的事宜进行了现场批评交流。 目前无计算机软件作为监视测量设备。 目前公司无封存和报废监视测量设备。 | N |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 公司规定了对原材料、过程产品、成品实施检验，并制定了相应的检验规范。 （一）原材料检验，检验依据：采购物资检验规范。 抽2020年5月至2020年11月生铁化验记录，检验成分：C、S、Si、Mn、P、Cr。 抽2020年6月17日生铁化验记录 序号 成分 C S Si Mn P 结论 1 3.3 0.02 2.5 0.9 0.1 合格 2 3.3 0.02 2.5 0.9 0.1 合格 3 3.3 0.02 2.5 0.9 0.1 合格 化验员：高娜。 抽2020年5月-2020年11月型砂试验报告单，记录了新砂、旧砂配比、混碾、紧实率、水分、透气性、湿度强度、审核人、试验员等。 抽2020年8月29日型砂试验报告， 原料配比：新砂50%、旧砂50% 紧实率：46 水分:6.4 透气性:8 湿度强度:0.08 审核人：朱淑芬 试验员：高鹏。 再抽2020年度其他原材料：稀土镁硅铁合金、带钢、钢筋、硅铁、防护漆的检验记录，对数量、供方名称、包装、外观、合格证等进行了验收，验收结论合格，验收人王景德。 抽查外包产品的检验， 抽查2020.8.5日，产品名称：地脚螺栓，规格型号：M30*1000mm，检验项目包括：基本尺寸、弯曲性能、力学性能等，检验结论合格，检验员：高林。 抽查2020.9.2日，产品名称：钢筋钢板网片，规格型号：12*30*1.2mm，检验项目包括：梗宽、短节距、强度、表面质量等，检验结论合格，检验员：高林。 抽查2020.11.12日，产品名称：钢格栅板，规格型号：30mm，检验项目包括：扁钢宽度、扁钢厚度、横杆中心间距、镀锌厚度、对角线偏差等，检验结论合格，检验员：高林。 抽查2020.10.22日，产品名称：镀锌钢跳板，规格型号：30*150*55cm，检验项目包括：长度L、宽度B、肋高H、U型卡孔、沿板长度的孔中心距、沿板宽度的空中心距、孔中心与板面间距、孔直径、高度、焊缝质量、肋与面板焊缝长度、肋与面板焊缝高度等，检验结论合格，检验员：高林。 抽查2020.11.6日，产品名称：钢直螺纹套筒，规格型号：Φ20mm，检验项目包括：钢筋直径、屈服强度、抗拉强度、弹力变形、伸长率、高应力反复拉压性能检验等，检验结论合格，检验员：高林。 抽2020年9月7日管件、管材检验记录，验收产品有90°弯头、3/4" 接管、异径三通、同心大小头、无缝钢管等，检验项目包括规格型号、数量、供方名称、包装、外观、合格证等，验收结论均为合格，验收人王景德。 未发生到供方处进行验证的情况，采购验证控制基本有效。 （二）过程检验，检验依据：产品检验规范。 现场提供生产过程检验记录， 提供2020年5月-2020年11月扣件、井盖、井篦炉前化验记录，记录了炉号、成分及检验结论。 抽2020年9月25日扣件前化验记录，C、S、Si、Mn、P、Cr成分化验合格，化验员：高娜。 抽2020年8月20日井盖炉前化验记录，C、S、Si、Mn、P、Cr成分化验合格，化验员：高娜。 抽2020年7月26日井篦前化验记录，C、S、Si、Mn、P、Cr成分化验合格，化验员：高娜。 （三）成品检验：检验依据产品检验规范。 抽GB 48-1型扣件产品质量保证单， 产品名称：十字扣件 发货日期：2020年5月2日， 标准：GB15831-2006，检验项目：螺栓扭力矩、抗拉试验、破坏试验，检验结果合格，试验员：王晓晴。 抽GB 48-1型扣件产品质量保证单， 产品名称：对接扣件 发货日期：2020年6月4日， 数量：3000套，标准：GB15831-2006，检验项目：螺栓扭力矩、抗拉试验、破坏试验，检验结果合格，试验员：王晓晴。 抽GB 48-1型扣件产品质量保证单， 产品名称：旋转扣件 发货日期：2020年7月22日， 数量：2000套，标准：GB15831-2006，检验项目：螺栓扭力矩、抗拉试验、破坏试验，检验结果合格，试验员：王晓晴。 抽扣件性能检测记录， 产品型号；∅48-1 型钢管脚手架扣件， 检验项目：螺栓扭力矩、抗滑试验、抗破坏试验、扭转刚度试验，检验结果合格，试验员：王晓晴，日期2020.7.15日。 抽扣件表面外观质量检验，检验项目：裂纹、气孔、盖板开启、砂眼、粘砂、错箱、氧化皮、凹凸缺陷、铆接披缝与毛刺、铆接、螺栓、母、垫圈、活动部位、规格商标及年号、油漆等，检验结果均合格，检验人：高建栋2020.9.23日。 抽2020年6月11日、2020年7月10日、2020年8月15日井盖、井座成品检验记录， 产品名称：井盖/井座，产品标准号：GB/T23858-2009，检验项目：外观、仰角、嵌入深度支撑面宽度、底面支撑压强、防滑花纹高度、人孔尺寸偏差、试验荷载、残留变形，检验结果合格，检验人；高建栋。 抽2020年9月1日、2020年10月10日、2020年11月15日井篦子成品检验记录， 产品型号：500 *300 *25，产品标准号：GB/T23858-2009，检验项目：外观、长、宽、厚，检验结果合格，检验人；高建栋。 （四）第三方检验， 抽产品检验报告： 报告编号：BETC-KJ-2020-00153，产品名称：钢管脚手架扣件，型号：GKZ48 GKU48 GKD48， 检验项目：直角扣件、旋转扣件、对接扣件的抗滑性能、抗破坏性能、扭转刚度性能、外观检验等， 检验结论：送检的钢管脚手架扣件产品合格，报告日期：2020年5月15日， 检验机构；国家建筑工程质量监督检验中心， （五）销售服务的检验： 公司制订了《营销服务质量的控制规范》、《销售流程》、《营销人员工作监督表》等对商品销售及销售服务进行了质量控制的规定。 抽见：2020年6月21日的《营销人员工作监督表》，检查考评涉及内容：对商品价格了解程度，产品特性了解情况，对顾客态度，对询问是否回答礼貌等20项，销售人员季沛红评分95分，检查人：高鹏。查见2020年9月15日的《营销人员工作监督表》，销售人员高林评分96分，检查人：高鹏。 售后服务客户考核，办公室定期对供销部业务员的售后服务业绩进行考核。业务员填写售后服务记录，办公室采用电话回访的方式进行考评。 通过上述记录了解到，组织对产品实现的各工艺过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能入库，确保能满足顾客对产品的质量要求。 公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。 |  |
| 不合格品控制 | Q8.7 | 公司在《不合格品控制程序》中，对不合格品的处置方式、处置的职责和权限、不合格的评审方式、让步接受的办法及责任部门等均作了规定。 采购产品不合格品处置：一般作退货或调换处理。生产过程不合格品处置：一般返工或报废处理。 部门介绍由于平时都是一些小问题，返工后如果再检验合格直接交付下工序，如果检验不合格直接报废回炉再利用，但是没有保留相关记录，针对不合格品处理的要求进行了沟通交流。 未发现在客户处有不合格品退货的情况，不合格品控制基本符合要求。 |  |

说明：不符合标注N