附录D        铅精矿中铅含量分析测量过程监视统计记录表

测量过程名称：铅精矿中铅含量分析测量过程

被测参数：铅含量Pb（%）   测量范围：（50-80）%

允差范围：

样品分析允差：

依据顾客要求，铅含量平行测定结果绝对值之差不大于下表：

| 铅含量（%） | 允许差（%） |
| --- | --- |
| >50.00～60.00 | 0.60 |
| >60.00～80.00 | 0.65 |

测量仪器：电子天平          测量范围：（0-220）g    允差范围：±0.1mg

测量仪器：滴定管            测量范围：（0-50）mL     允差范围：A级 0.050mL

监视方法：统计技术

核查标准：

GB/T 8152.1-2006 《铅精矿化学分析方法 铅量的测定》

| 序号 | 观察记录（t） |  |  |  |  |  | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |  |  |
| 1 | 57.26 | 57.10 | 57.19 | 57.15 | 57.22 | 57.18 | 0.16 |
| 2 | 57.16 | 57.29 | 57.16 | 57.24 | 57.19 | 57.21 | 0.13 |
| 3 | 57.29 | 57.26 | 57.14 | 57.22 | 57.13 | 57.21 | 0.16 |
| 4 | 57.23 | 57.28 | 57.11 | 57.18 | 57.14 | 57.19 | 0.17 |
| 5 | 57.15 | 57.16 | 57.26 | 57.26 | 57.22 | 57.21 | 0.11 |
| 6 | 57.19 | 57.14 | 57.10 | 57.23 | 57.11 | 57.15 | 0.13 |
| 7 | 57.14 | 57.29 | 57.16 | 57.22 | 57.11 | 57.18 | 0.18 |
| 8 | 57.26 | 57.19 | 57.29 | 57.18 | 57.26 | 57.24 | 0.11 |
| 9 | 57.23 | 57.10 | 57.26 | 57.29 | 57.24 | 57.22 | 0.19 |
| 10 | 57.20 | 57.26 | 57.12 | 57.16 | 57.15 | 57.18 | 0.14 |

；

查表得：	A2=	0.577	D4=	2.114	D3=	0

均值控制图计算：

下控制线

极差控制图计算：

监视结果评价：

均值、极差控制图状态正常，铅精矿中铅含量分析测量过程中未出现非正常变异，能满足计量检测要求。

核查人员：代斌                                    核查日期：2020年10月27日

| 铅精矿中铅含量分析测量过程控制图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监视方法：统计技术 核查标准： GB/T8152.1-2006 《铅精矿化学分析方法 铅量的测定》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |