ZS/JL-09-01

给水用聚乙烯管材外径测量不确定度的评定

- 测量过程描述：

先将测量范围为（50-300）mm的条式π尺绕给水用聚乙烯管材外径一周，使条式π尺已给水用聚乙烯管材外径靠紧，保持同一高度，两手拉紧，施加20牛顿左右的拉力，即可得出所要测量给水用聚乙烯管材外径的读数值。

2．数学模型：

式中：---给水用聚乙烯管材外径；

L----条式π尺示值

3．输入量的标准不确定度评定

3．1 输入量L1的不确定度1的评定

输入量L的不确定度来源主要是测量重复性引起的标准不确定度1，可通过连续测量10次，采用A类方法进行评定。

对选定160 mm给水用聚乙烯管材进行测量，得到10个数据：160.45、160.25、160.35、160.25、160.35、160.65、160.45、160.55、160.25、160.35

算术平均值      =1ni=1nL=160.39mm

单次测量实验标准差   =0.14mm

所以,标准不确定度为1==0.014mm

3.2 输入量L2的标准不确定度2的评定

输入量L2的标准不确定度2主要来源于条式π尺的允许误差。可根据条式π尺的检定规程得之,允许误差为±0.05mm所以采用B类方法进行评定。按均匀分布，包含因子k取， 所以

标准不确定度2为：

2==0.029mm

4    合成标准不确定度的评定计算

输入量L1、L2彼此独立不相关，所以合成标准不确定度可按下式计算：

mm

u

u

c

033

.

0

029

.

0

014

.

0

u

2

2

2

2

2

1

=

+

=

+

5.  扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，C=UC()

扩展不确定度为 =2×0.033=0.07mm

- 测量不确定度的报告与表示

条式π尺测量160mm给水用聚乙烯管材外径的测量结果的扩展不确定度为

U=0.07mm, k=2

本次测量结果为：（160.42±0.07）mm  k=2

评定人：                              评定人日期:2020年11月08日