附录C

金属发泡橡胶复合密封板装配总厚度测量过程的不确定度评定报告

编号：20200604

1.概述：

1.1测量方法：依据金属橡胶复合密封板硫化成型作业要求，制定《金属橡胶复合密封板装配测量过程控制规范》用（50～75）mm数显外径千分尺对密封板装配厚度直接测量。

1.2环境条件：22℃±2℃

1.3 被测对象：密封板装配总厚度57.40mm±0.05mm.

1.4测量过程：用数显外径千分尺测量密封板装配厚度，测量时应注意将试样边缘与夹具对齐，紧固力矩设置55N.m，紧固后用数显外径千分尺测量，读取显示器示值即为密封板装配总厚度。使用数显外径千分尺测量时，应多部位测量装配总厚度的方法确认装配厚度是否均匀。

2．数学模型：

式中：---密封板装配总厚度；

L-----数显外径千分尺示值

3．输入量的标准不确定度评定

3．1输入量L的不确定度（L）的评定

输入量L的不确定度来源主要是测量重复性引起的标准不确定度（L），可通过连续测量10次，采用A类方法进行评定。

对密封板厚度进行测量，得到：

57.420  57..410   57.420   57.405   57.400   57.415  57.410    57.420  57.410   57.410

算术平均值      =57.412mm

单次测量实验标准差=0.007mm   实际测量时候是测3次取平均值

所以,标准不确定度为（L）==0.005mm

3.2输入量Lb的标准不确定度（Lb）的评定

输入量Lb的标准不确定度（Lb）主要来源于的允许误差。可根据数显外径千分尺的检定规程得之，(50～75)mm尺寸段,允许误差为±0.003mm,所以采用B类方法进行评定。按均匀分布，包含因子k取2， 所以

标准不确定度u（Lb）为：

（Lb）==0.0032=0.0015mm

3.3输入量Lc的标准不确定度（Lc）的评定

数显外径千分尺最小读数（分辨率）为0.001mm，按均匀分布，包含因子k=2，所以标准不确定度为：

u（LC）=0.0005/2=0.00025mm

4    合成标准不确定度的评定计算

=0.0035mm

5.  扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，扩展不确定度为

0.0035=0.007mm

- 测量不确定度的报告与表示

数显外径千分尺测量密封板装配厚度的测量结果的扩展不确定度为

U=0.007mm, k=2

审核：                                  评定人：陈辉霞2020年11月5日