附录A

JS85E-1702056一、二档拨叉硬度检测测量不确定度评定

一、测量过程：JS85E-1702056一、二档拨叉硬度检测过程

二、测量方法：依GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》

三、测量设备：洛氏硬度计HR-150A，(20-70)HRC，最大允许误差±1.5HRC

四、建立数学模型

f=m

式中：f为被测物体的硬度；m为硬度计显示的硬度值

- 1、输入量不确定度评定

1.1测量重复性引入不确定度ua

用编号3272B的标准值为26.1HRC 的洛氏硬度块在洛氏硬度计上连续测量10次，得到一组测量列为：26.3；26.4；26.1；26.8；26.2；26.6；26.8；26.1；26.3；26.4HRC

平均值=26.4HRC

其单次标准差为：

s=i=1n(xi−x)2(n−1)=0.258HRC

在实际测量中，在重复性条件下连续测量5次，

u1=Sn=0.2585=0.115HRC

1.2.洛氏硬度计误差引入不确定度u2

洛氏硬度计的最大允许误差为±1.5HRC，按均匀分布，半宽a=1.5HRC,包含因子k=3，所以

u2=1.5/3=0.866HRC

1.3.标准硬度块的示值误差很小,忽略不计。

2．合成标准不确定度的计算:

0.874HRC

3．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为:U=k×=2×0.874 =1.75HRC

编制人： 史永军                          批准人：詹海中