附录A

分级注水泥器硬度检测不确定度评定报告

一、测量过程：分级注水泥器硬度检测过程

二、测量方法：依GB/T231.1-2018《金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法》

三、测量设备：布氏硬度计HB-3000B，最大允许误差≤7.25HB,U=2.32HB,k=2

四、建立数学模型

f=x

式中：f为被测物体的硬度；x为硬度计显示的硬度值

- 1、输入量不确定度评定

1.1测量重复性引入不确定度ua

用标准值为357HB 的布氏硬度块在布氏硬度计上连续测量10次，得到一组测量列为：

357HB,358HB,358HB,358HB,358HB,360HB,360HB,358HB,358HB,357HB

平均值=358.2HB

其单次标准差为：

s=i=1n(xi−x)2(n−1)=1.03HB

被测量估计值（）标准不确定度分量u1：（为1组数据的平均值，取n=1)

u1=Sn=1.03HB

1.2.洛氏硬度计误差引入不确定度u2

布氏硬度计在358.2HB时的最大允许误差为8.955HB，按均匀分布,包含因子k=3，所以

u2=8.955/3=5.17HB

1.3.标准硬度块的示值误差很小,忽略不计。

2．合成标准不确定度的计算:

3．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为:U=k×=2×5.27 =10.54HB