附录B

板材厚度测量过程的不确定度评定

1.概述：

1.1测量方法：依据合同的要求，制定《板材厚度测量过程控制规范》用游标卡尺板材厚度直接测量。

1.2环境条件：常温

1.3 被测对象：板材厚度为25mm

1.4测量过程：先将游标卡尺对准零位，然后测量板材厚度尺寸，测量时应注意将游标卡尺与板材平面保持平行，轻轻地将游标卡尺测量面接触板材表面，读取游标卡尺示值即为板材的厚度。使用游标卡尺测量时，应多部位测量板材厚度的方法确认材料的厚度是否均匀。

2．数学模型：

式中：---型材壁厚；

L-----游标卡尺示值

3．输入量的标准不确定度评定

3．1输入量L的不确定度（L）的评定

输入量L的不确定度来源主要是测量重复性引起的标准不确定度（L），可通过连续测量10次，采用A类方法进行评定。

对25mm型材壁厚进行测量，得到：

25.00  25.01  25.00  24.99  25.00  25.00  25.01  24.99  25.01  24.99

算术平均值      =mm

单次测量实验标准差=0.007mm

所以,标准不确定度为（L）==0.002mm

3.2输入量Lb的标准不确定度（Lb）的评定

输入量Lb的标准不确定度（Lb）主要来源于的允许误差。可根据游标卡尺的检定规程得之，0-100mm尺寸段,允许误差为±0.03mm所以采用B类方法进行评定。按均匀分布，包含因子k取， 所以

标准不确定度u（Lb）为：

（Lb）==µm

3.3输入量Lc的标准不确定度（Lc）的评定

游标卡尺最小读数（分辨率）为0.02mm，按均匀分布，包含因子，所以标准不确定度为：

u（LC）==0.0012mm0.02

4    合成标准不确定度的评定计算

输入量L、Lb、Lc彼此独立不相关，所以合成标准不确定度可按下式计算：

=0.013mm

5.  扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，扩展不确定度为

mm

- 测量不确定度的报告与表示

游标卡尺测量板材厚度的测量结果的扩展不确定度为

L=25.00mm    U=0.026mm, k=2

评定人： 肖天明                日期：2020.12.23