附录B

测量过程有效性确认记录

| 测量过程 | 铜精矿中铜含量分析 | 所在部门 |  |  |  | 检化中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键测量点类别 | 质量控制 | 测量过程规范编号 |  |  |  | DTJH-001 |
| 测量设备计量确认情况 |  |  |  |  |  |  |
| 测量设备名称 | 测量设备编号 | 测量范围 |  |  | 计量确认状态 |  |
| 电子天平 | 1225380349 | 0.1mg-210g |  |  | √符合 □不符合 |  |
| 滴定管 | DD1102 | (0~50)mL |  |  | √符合 □不符合 |  |
| 测量过程有效性确认情况 |  |  |  |  |  |  |
| 确认项目 |  | 实际情况 |  |  |  |  |
| 测量程序 |  | √符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 测量环境 |  | √符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 测量人员 |  | √符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 测量过程监视记录 |  |  |  |  |  |  |
| 1、测量程序： GB/T 3884.1《铜精矿化学分析方法 铜量的测定》 2、测量环境： 温度26.5℃ 湿度42.0%，符合要求。 3、测量人员： 岗位人员共计9人，全部通过化验分析岗位操作人员上岗考试，全部合格。 4、测量过程： 化验分析人员按GB/T 3884.1《铜精矿化学分析方法 铜量的测定》测定铜精矿中铜含量，铜精矿管理样（铜精矿质控样含量为24.10%）双人重复测定，共12次，记录测量结果，并比较测量结果的差异是否符合参数控制范围，利用量差评估铜精矿中铜含量测定结果的准确性。 测量结果记录如下表： 测量结果Cu（%）; 平均值 （%）; 与标准物质差值（%）; 2次差值 （%）; 2次平均值 （%）; 与标准物质差值（%）; 判定结果. 人员1#; 24.16; 24.25; 24.10; 24.19; 24.21; 24.20; 24.18; 0.085; 0.005; 24.18; 0.08; 合格. 人员2#; 24.20; 24.25; 24.18; 24.15; 24.18; 24.12; 24.18; 0.080. |
| 测量过程管理状态 | √合格 □ 不合格 |  |  |  |  |  |
| 确认人： | 范文佳 |  | 日期： | 2020年10月27日 |  |  |