PE管材壁厚测量结果不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据： GB/T13663-2000《给水用聚乙烯（PE）管材》

1.2检测环境条件：常温

1.3被测对象：选择3mm厚度的PE管材

1.4测量仪器：用于终端厚度检验的游标卡尺

1.5测量数学模型  y=x

y———被测管材的厚度

x———游标卡尺的读数

2.最佳测量值

对管材壁厚重复测量n=6次，

测得结果(mm)：

3.02   3.04   3.02  3.00    3.02   3.04

x=1nxi=3.02

3. 方差及灵敏系数

uC2(y)=(∂y∂x)2u2(x)                 ∂y∂m=1

uC(y)=u(x)

4．标准不确定度评定

测量读数值的不确定u(x)包括测量重复性引入的不确定度u1(x)和游标卡尺误差引入的不确定度u2(x)

4.1重复性引入的不确定度u1(x)

s(x)=(xi−x)2n−1≈0.015

u1(x)=s(x)n≈0.006

4.2游标卡尺误差引入的不确定度u2(x)

游标卡尺证书给出最大允许误差±0.02mm，估计均匀分布

u2(x)=ak=0.023≈0.012

4.3测量读数值的不确定u(x)

u(x)=u12(x)+u22(x)≈0.013

5．合成标准不确定度

uC(y)=u(x)=0.013

6．扩展不确定度

U(y)=k⋅uC(x)=2×0.013=0.026

取U(y)=0.03mm k=2

7．结果报告

Y=y±U(y)=(3.02±0.03)mm k=2

2021.4.18