浙江德卡控制阀仪表有限公司

密封面硬度测量不确定度评定

总 页 数:  共3页

密封面硬度测量不确定度评定

1、概述

1.1测量过程：闸板密封面热处理后硬度测量

1.2测量方法：《工艺指导书》

1.3测量设备：洛氏硬度计 HR-150A；最大允许误差：±1.5HRC

标准洛氏硬度块  均匀度0.7HRC

2、输入量不确定度评定

2.1、测量重复性引起的标准不确定度u1

用一块标准值为42.3HRC的硬度块在硬度计上连续测量10次，得到一组测量列为：42.3；42.5；41.8；42.3；41.8；41.9；42.1；42.6；42.6；42.2HRC。其标准差为：

平均值x=1ni=1nxi=42.2HRC

s=i=1n(xi−x)2n−1=0.307HRC

在实际测量中，在重复性条件下连续测量3次，

u1=Sn=0.3073=0.177  HRC

2.2、标准硬度块均匀度引起的标准不确定度u2

标准值为42.3HRC的洛氏硬度块给出了均匀度为0.7HRC,所以由标准块均匀度引入的标准不确定度按B类评定，服从均匀分布，k=3，则：

u2=0.73=0.404   HRC

2.3洛氏硬度计误差引起的标准不确定度u3

HR-150A洛氏硬度计误差为+1.5HRC，服从均匀分布，不确定分量为：

HRC

3、合成标准不确定度的计算

HRC

4、扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，  HRC

评定人：                       日期：2020.8.15