高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 003 | 测量过程名称 | 直读光谱仪碳含量测量 | 测量过程规范编号 | 003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 测量项目 | 碳含量 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：直读光谱仪 测量方法：用直读光谱仪测量钢板碳含量，测定3次，取平均值； 环境条件：常温。 测量软件：有 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用比对法对标准量块寸测量过程进行有效性确认： 标准：标准样块碳含量0.153% 2021年5月20日进行复现性检测，标准样块测量3次，测量平均值：0.154% 公司激光跟踪仪的最大允许误差为±0.00527%。 ∣0.153%-0.154%∣=0.001%≤MPEV=0.00527% 此测量过程有效。 确认人员：沈冬冬 日期：2021.05.21 |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |