      测量过程有效性确认记录
	测量过程
	粉煤灰细度测量过程
	所在单位
	中铁四局集团第五工程有限公司

	关键测量点类别
	质量控制
	部门
	中心试验室

	测量设备计量确认情况

	测量设备名称
	测量设备编号
	测量范围
	计量确认状态

	水泥负压种筛析仪
	JC-SN-33
	/
	√符合 □不符合

	电子天平
	JC-TP-01
	(0～200)g
	√符合 □不符合

	测量过程有效性确认情况

	确认项目
	实际情况

	测量程序
	√符合 □不符合

	测量环境
	√符合 □不符合

	测量人员
	√符合 □不符合

	测量过程监视记录

	1、测量程序：
《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB-T 1596-2017、《水泥细度检验方法  筛析法》GB/T1345-2005
2、测量环境：
温度：22℃。湿度：64%。　
3、测量人员：
检测人员朱志杰，有试验检测上岗合格证，检测证书编号：4-5-G2017003号。取证时间为2017年5月27日。
4、试验数据分析（采用现场委托检测方式）
依据《水泥细度检验方法  筛析法》GB/T1345-2005，用0.045mm试验筛及水泥负压种筛析仪进行粉煤灰细度试验，测定结果粉煤灰细度筛余百分数为24.2%（具体结果见检验报告）。符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB-T 1596-2017中拌制砂浆和混凝土用F类Ⅱ级粉煤灰细度（0.045mm方孔筛筛余）≤30.0%的要求。

	测量过程管理状态
	√ 合格 □ 不合格

	确认人：
	吴显中
	日期：
	2021.7.13


[image: image1.jpg]ZTSWZX—BGLQOBOOIF

BRI R AR A L TR R A ] AR =

oW ow E

No:BG-2021-FMH-004

7= A HR B K
JE5 E BRI A VG R4 7

e Piive

Hefl 251 ZiK

Wk HM 20214E7H 130





[image: image2.jpg]HERHEHTRAR

R W

YNGRV

A
=]

A B 5% F% :h

WA

EARBE AN EA RA R A S AT

o (ES] Esidion s

b id=p ] 20214E7H12H

I

N PN

TR/
i

HE

il F | 202147 H13H

L

r

BT WT-2021-043

RS YP-2021-FMH-004

B

R G

CRVBABER K7 I £)
GB/T1345-2005

H MR

CHF K TR RREE L o AR AR
GB/T1596-2017

#® . 22C

ikt FARHBAE: 66%

KEHEFHX  EEYG S JC-SN-33
2] 4%+ . 2ea(osbo

WFRF FHEES: JC-TP-01
2 Téhd: héww\c

R SR PTRABETE &
PR BEARER

CHFARATREE L BBEKD GB/T1596-201THHRKIT





[image: image3.jpg]Sk DU e A o L AR PR A LIRS E

BoW R &

No:BG-2021-FMH~004
; 3 AR
e

14

SARE (45 n mA ALY %

FKEELE (%)

ReR Ak (%)

WA (en’/g)

Zo®E

RIS it

EDTATRSE %

kI (%)

ERME AR )

HETER %)

S %)

#IE (g/en’)

28AiEHESRBL (%)

3 Wl (%)
AR, =RLER=





