鍍锌板锌层厚度测量过程测量结果不确定度评定
1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：工艺检验卡片
1.2检测环境条件：常温
1.3被测对象：选择23.8μm的标准片

1.4测量仪器：涂层测厚仪

1.5测量数学模型  

L=L1
式中：L---标准片测量厚度；L1---涂层测厚仪测量读数值。

2.最佳测量值

对选择23.8μm的标准片重复测量10次，

测得结果（单位：μm）： 

 24.1 、24.4、 24.2、24.8、24.2、24.6、24.5、 24.7 、 24.1、  24.5
    
[image: image16.png]B



 
3．标准不确定度评定

   测量读数值的不确定
[image: image2.wmf])

(

x

u

包括测量重复性引入的不确定度
[image: image3.wmf])

(

1

x

u

和涂层测厚仪误差引入的不确定度
[image: image4.wmf])

(

2

x

u

（单位：μm）

3.1重复性引入的不确定度
[image: image5.wmf])

(

1

x

u


     
[image: image6.wmf]»

-

-

=

å

1

)

(

)

(

2

n

x

x

x

s

i

0.3
     
[image: image7.wmf]»

=

n

x

s

x

u

)

(

)

(

1

0.094
3.2涂层测厚仪误差引入的不确定度
[image: image8.wmf])

(

2

x

u


    涂层测厚仪证书给出最大允许误差±1，估计均匀分布 


[image: image9.wmf]577

.

0

3

1

)

(

2

»

=

=

k

a

x

u


3.3测量读数值的不确定
[image: image10.wmf])

(

x

u



[image: image11.wmf]58

.

0

)

(

)

(

)

(

2

2

2

1

»

+

=

x

u

x

u

x

u


4．合成标准不确定度（单位：μm）
   
[image: image12.wmf]58

.

0

)

(

)

(

=

=

x

u

y

u

C


5．扩展不确定度


[image: image13.wmf]16

.

1

58

.

0

2

)

(

)

(

=

´

=

×

=

x

u

k

y

U

C


    取
[image: image14.wmf]2

.

1

)

(

=

y

U

                   
[image: image15.wmf]2

=

k


[image: image1.wmf]41

.

24

1

=

=

å

i

x

n

x


评定人：                      日期：2021.4.20
_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

