附1:

衬衫机织物面料撕裂强力检测过程不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：依据GB/T3917.1-2009《纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 》。

1.2、环境条件：常温。

1.3、检测设备：YG033A落锤式织物撕裂仪，最大允许误差±1%，测量范围（0-64）N；Urel=0.2% k=2。

4、被测对象：衬衫机织物面料撕裂强力（13-15）N。

1.5、测量过程：将制备好的试样夹持在夹具中心位置，按下摆锤停止键，放开摆锤。当摆锤回摆时握住它，以免破坏指针的位置，读出撕破强力，单位为N。

2、数学模型

式中： ----被测衬衫机织物面料的撕裂强力

----撕裂强力的读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度主要来源于：

试样测量重复性引起的标准不确定度u1；

测量设备的误差引入的标准不确定度u2。

3.1试样测量重复性引入的标准不确定度u1的评定

试样测量重复性引起的标准不确定度u1，通过对同一批面料连续测量10次，进行A类方法评定。落锤式织物撕裂仪处于正常使用状态，人员、设备相同，在相临近的时间内，连续进行10次检测，得到10个试验数据汇于表一。

表一

| 测试次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H（N） | 14.2 | 14.5 | 14.3 | 14.2 | 14.2 |
| 测试次数n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| H（N） | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.3 | 14.2 |

被测试件测量值的平均值：

单次重复性测量值的实验标准差：

被测量估计值（ H ）标准不确定度分量u1：（ H 为1组数据的平均值，取n=1），标准不确定度分量： u1=S=0.12N。

3.2测量设备的误差引入的标准不确定度u2的评定

依据YG033A落锤式织物撕裂仪的校准证书给出的允许误差±1%, 设为均匀分布，半宽a=1%, 包含因子k=√3则测量设备的误差引入的标准不确定度分量u2：

u2=

4、标准不确定度计算

4.1输入量的标准不确定度汇总于表2

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| u1 | 试样测量重复性 | 0.12N |
| u2 | 测量设备的误差 | 0.087N |

4.2合成标准不确定度的计算

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2， 得

U=k·uc =2×0.15N =0.3N

6、测量不确定度的报告与表示

U=0.3N  k=2