附录A
HT200铸件硬度测量不确定度评定

1.检测条件及要求：
1.1 检测仪器:
硬度计；最大允许误差±1%
1.2 检测环境：
温度：室温，相对湿度，正常
1.3 测试方法：依据《测量不确定度评定与表示》 JJF1059-2012
1.4对工作台的测量过程：
对HT200铸件用HM180里氏硬度计 (分辨率为0.1HB) 测量
2、 建立数学模型
   y=x
式中：  y——HT200标准块测量实际值，单位：HB；
	   x——HT200标准块 硬度计测量时的示值，单位：HB。
灵敏系数：C =1  
3.输入量不确定度评定
3.1输入量x的标准不确定度u（x）的评定
分析可得，u(x)由下列两个不确定度分量构成：
（1） HM180里氏硬度计在样件多点测量，测量再现性引入的标准不确定度u1 (A类评定)；
（2） HM180里氏硬度计准确度因素引入的标准不确定度u2 (B类评定)。
3.1.1 HM180里氏硬度计对测量测量重复性引入的标准不确定度u1评定
在可复现的条件下采用硬度计对标准块的 测量进行10次独立测量（单位：HB），测量数据如下：
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
xi	164	166	165	164	166	165	165	164	165	165	
平均值：=164.9HB
单次测量的标准差：
≈ 0.7379HB
≈ 0.233HB
3．2．硬度计误差引入不确定度
硬度计的最大示值误差为±1%HB=1.65，按均匀分布，包含因子 ，
所以
≈ 0.9526
4．合成标准不确定度的计算:
≈ 0.9619
5．扩展不确定度的评定
取包含因子k=2，
扩展不确定度为 =1.9239