PE管材壁厚测量结果不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据： GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管材》

1.2检测环境条件：常温

1.3被测对象：选择2.3mm厚度的PE管材

1.4测量仪器：数显卡尺

1.5测量数学模型  y=x

y———被测PE管材的厚度

x———数显卡尺的读数

2.最佳测量值

对管材重复测量n=6次，  测得结果（mm）：

2.31   2.32   2.30   2.33    2.31   2.31

3. 方差及灵敏系数

uC2(y)=(∂y∂x)2u2(x)                 ∂y∂m=1

uC(y)=u(x)

4．标准不确定度评定,单位（mm）

测量读数值的不确定u(x)包括测量重复性引入的不确定度u1(x)和数显卡尺误差引入的不确定度u2(x)

4.1重复性引入的不确定度u1(x),

4.2数显卡尺误差引入的不确定度u2(x)

数显卡尺证书给出最大允许误差±0.02mm，估计均匀分布

u2(x)=ak=0.023≈0.012

4.3测量读数值的不确定u(x)

5．合成标准不确定度
mm

6．扩展不确定度

=0.026mm

k=2

7．结果报告

k=2

评定人;                                        2021.6.21