附录A

换挡拨叉6DS60T调质硬度检测测量不确定度评定

测量过程：换挡拨叉6DS60T调质硬度淬火硬度检测

测量方法：依据GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验第1部分试验方法》

测量设备：洛氏硬度计HR-150A（20-70）HRC最大允许误差：±1.5HRC

建立数学模型

f=m

式中：f为被测物体的硬度；m为硬度计显示的硬度值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度ua

用一块标准值为26.9HRC的洛氏硬度块在洛氏硬度计上连续测量10次，得到一组测量列为：26.5；26.4；26.5；26.5；26.4；26.3；26.5；26.4；26.6；26.5。

平均值=26.46HRC

其单次标准差为：

s==0.084HRC

在实际测量中，在重复性条件下连续测量5次，

u1===0.038HRC

2.洛氏硬度计误差引入不确定度u2

布氏硬度计测量点的最大允许误差为±1.5HRC，按均匀分布，包含因子，所以

u2==0.866HRC

3.标准硬度块的示值误差很小,忽略不计。

二．合成标准不确定度的计算:

0.87HRC

三．扩展不确定度的评定

扩展不确定度为:U=k×=2×0.87 =1.74HRC  （k=2），

编制人：屈道霞                              批准人：刘连山

2019-06-17