附录A

厚度测量结果不确定度评定

- 检测方法及测量数学模型

- 1.1检测依据： GB/T 18173.1-2012

1.2检测环境条件：常温

1.3被测对象：选择厚度为1.5mm防水卷材

1.4测量仪器：指针式测厚仪

1.5测量数学模型  y=x

y———被测1.5mm防水卷材

x———测厚仪

2.最佳测量值

对厚度为1.5mm防水卷材重复测量n=10次，

测得结果（mm ）：

1.49、1.48、1.50、1.50、1.51、1.51、1.49、1.48、1.50、1.49。

x=1nxi=1.5

3. 方差及灵敏系数

uC2(y)=(∂y∂x)2u2(x)                 ∂y∂x=1

uC(y)=u(x)

4．标准不确定度评定

测量读数值的不确定u(x)包括测量重复性引入的不确定度u1(x)和指针式测厚仪误差引入的不确定度u2(x)

4.1重复性引入的不确定度u1(x)

s(x)=(xi−x)2n−1≈0.004mm

u1(x)=s(x)n≈0.0004mm

4.2指针式测厚仪误差引入的不确定度u2(x) 指针式测厚仪最大允许误差±0.01mm，估计均匀分布

u2(x)=ak=0.013≈0.00577mm

4.3厚度标准件的示值误差很小,忽略不计.

4.4合成标准的不确定u(x)

uc(x)=u12(x)+u22(x)≈0.0058mm

5．扩展不确定度

U=k⋅uC(x)=2×0.0058=0.012mm     k=2

评定人：                         日期：2021.3.6