编号：0095-2018-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 油墨粘度测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 技术质量部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 油墨粘度 |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±1.1 Pa.s |  |
|  |  | 公差T |  | （8~15）Pa.s |  |  |  | 允许不确定度 |  | / |  |
|  |  | 其他要求 |  | 40℃时测量 |  |  |  | 其他要求 |  | 40℃时测量 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量设备名称 |  | 测量范围 |  | 满足 |
| 哈克锥板粘度计 |  |  | (0~100)Pa.s |  | / |  | 哈克锥板粘度计 |  | (0-100)Pa.s |  |  |
| 测量过程控制规范号 |  |  | Q/BC JS304/0505-2009《印钞油墨粘度测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | Q/BC JS304/0505-2009《印钞油墨粘度测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温常湿 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 杨帆 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 按JJF1059.1-2012进行评定，评定流程符合标准要求，具体见附件 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 通过评定过程不确定度，小于等于允许不确定度，并对过程的每个要素进行确认。过程有效，见附件 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 定期采用平行样比对核查方式，要求Z≤1。已提供2020年核查记录，具体见附件 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测测量过程监视采用定期采用平行样比对核查方式，要求Z≤1。根据期间核查记录，过程受控，并保持有效。 审核结论： □符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年11月19日    审核员：      企业部门代表：吕燕

编号：0095-2018-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 纸张厚度检测过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 技术质量部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 纸张厚度 |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±0.0015 mm |  |
|  |  | 公差T |  | （0.102-0.113）mm |  |  |  | 允许不确定度 |  | / |  |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 |  | 满足 |
| 厚度仪 |  |  | （0-2.5）mm |  | / |  | 0-1mm：±0.0015mm (1-2.5mm）：±0.3% |  | 分辨力1μm |  |  |
| 测量过程控制规范号 |  |  | Q/CBPM/J33 行业标准 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | Q/CBPM/J33 行业标准 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 24.8℃，相对湿度50.1% |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 杨帆 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 评定方法和评定流程符合要求，见不确定度评定记录 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 实际不确定度小于等于允许不确定度,过程要素受控，过程有效 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 过程监视采用每月开展测量综合检查，不定期检查过程受控情况。 2021年已开展核查，符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视采用定期采用平行样比对核查方式，要求Z≤1。根据期间核查记录，过程受控，并保持有效。 审核结论： □符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年11月19日    审核员：      企业部门代表：吕燕