附录B

磁力式布氏硬度计测量不确定度评定

测量过程：磁力式布氏硬度计测量

测量方法：依据Q/XGYY15052-2021《磁力式布氏硬度计操作规程》对样件进行测量

测量设备：磁力式布氏硬度计，最大允许误差：±2%H  (H-测量值)

建立数学模型

y=x

式中：y为产品样件布氏硬度；x为磁力式布氏硬度计读数。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

使用磁力式布氏硬度计对同一样件重复测量5次，得到一组测量列为：313；306；321；321；313。平均值为314.8HBW。

其单次测量的试验标准差为：

s==6.34HBW

在实际测量中，在重复性条件下连续测量5次，

u1==2.84HBW

2. 磁力式布氏硬度计误差引入不确定度u2

磁力式布氏硬度计的最大示值误差为±6.8HBW，按均匀分布，包含因子，所以u2=6.8/=3.93HBW。

二．合成标准不确定度的计算:

==4.85HBW

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为:U=k×=2×4.85 =9.7HBW，

四．结果报告