受理编号：0086-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 铜管管材外径尺寸测量过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 外径尺寸： Φ18mm±0.04mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | QJ/BM04.04 - 2017铜管成品检验规程 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、测量参数公差范围：Ｔ=0.08mm 2、测量设备的最大允许误差△允≤Ｔ×1/3=0.08mm×1/3=0.026mm=±0.013mm 3、测量设备校准不确定度推导： =0.026mm×1/3=0.0088mm 4、被测参数测量范围：外径尺寸为（17.96-18.04）mm,选用测量范围（0-25）mm的外径千分尺进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 外径千分尺/LS:12015 |  | （0-25）mm |  | 示值误差： ±0.004mm U=0.0014mm k=2 |  | CD1912207447-001 |  | 2021.11.16 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0-25）mm，满足导出计量要求测量范围（17.96-18.04）mm的要求； 测量设备的示值误差为±0.004mm，满足导出计量要求最大允许误差±0.013mm的要求； 测量设备的校准不确定度U=0.0014mm ，k=2,满足导出计量要求校准不确定度U95允=0.0088mm的要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021年11月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2022 年 02 月14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |