断裂伸长率测量过程不确定度的评定
测量对象：拉伸试样  10根试样 

测量设备：电子万能试验机 XWW-20 
测量方法：GB/T 8804.2-2003《热塑性塑料管材 拉伸性能测试》
1． 试样断裂伸长率测量过程的数学模型：
记录试样的应力/应变曲线直至试样断裂，并在此曲线上标示试样达到屈服点时的应力和断裂时标距间的长度（Lo）；或直接记录屈服点处的应力值及断裂时标线间的长度（L）。计算公式为：

[image: image1.wmf](

)

100

0

0

´

-

=

L

L

L

e


式中：
[image: image2.wmf]e

---断裂伸长率，（%）； 

L—断裂时标线件的长度，(mm)；
L0—标线间的原始长度。（mm）；
二．断裂伸长率不确定度分量
1. 检测结果重复性标准不确定度u1
在同一件产品上均匀截取10根试样，进行抗拉及伸长率试验，结果如下：
   362.7%；360.1%；360.9%；361.5%；360.8%；361.4%；360.1%；360.9%；361.5%；360.8%； 

采用A类不确定度评定，平均值为：361.07%。
S= 
[image: image3.wmf](

)

2

1

()

1

n

i

i

xx

n

=

-

=

-

å

0.76%
1组数据的平均值（取n=1），标准不确定度分量u1
          u1=
[image: image4.wmf]n

S

=0.76%
2. 电子万能试验机标准不确定度u2
根据电子万能试验机检定证书提供最大允许误差为：±1%，估计为均匀分布，包含因子
[image: image5.wmf]3

=

k

。
u2=
[image: image6.wmf]a

k

=

0.58%

三．合成标准不确定度的计算:

[image: image7.wmf]22

12

C

uuu

=+=

0.44%
四．扩展不确定度的评定：
扩展不确定度为:  U=k×
[image: image8.wmf]C

u

=2×0.44 = 0.88%（包含因子取k=2）
评定人：李红梅
_1234567894.unknown

_1709967456.unknown

_1709967459.unknown

_1709967460.unknown

_1234567895.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

