受理编号：0366-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 主机曳引轮硬度检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) | （220-260）HB 且同一件上硬度差≤20HB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB／T8903-2018及Q/XN-G-JC-569-2016 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=20×1/3=6.67HB =±3.33HB 2.测量设备校准不确定度推导： =6.67×1/3=2.22HB 3．测量范围推导：（220-260）HB ，测量范围向两边延伸为：（150-400）HB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 /编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 里氏硬度计 098105272 |  | 853A | 检测布氏硬度 ±2%HB |  |  | 801721813 | 2021.09.18 |
| 计量验证记录 1.测量设备的测量范围为(140-651)HB，满足导出计量要求测量范围（150-400）HB的要求； 2. ）通过采用能力指数验证法（要求A级以上，即大于1.1满足要求）：以检测260HB为例 Mcp=T3MPEV=203×5.2≈1.3﹥1.1满足要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年01 月10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别是代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已通过校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年04 月24 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |