编号：0048-2018-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 球体表面硬度 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （58-63）HRC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 图纸及工艺文件 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 球体表面硬度控制在（58-63）HRC 2. 测量最大允许误差：△允=5×（1/3-1/10）=5×1/3=1.7HRC,（取1/3）； 3. 硬度计测量范围应满足（55-65）HRC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 洛氏硬度计/LD-JL-31 |  | HR-150A |  | ±1.5HRC |  | Z20212-I127355 | 2021.9.9 |
| 计量验证记录 1、选择测量范围：洛氏硬度计测量范围为（20-70）HRC，测量范围满足要求。 2、球体表面硬度的测量最大允差△允为1.7HRC。 测量设备的计量特性：洛氏硬度计允许的最大误差为±1.5HRC。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较1.5HRC＜1.7HRC，满足测量过程的计量要求。 验证合格，符合要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年10月9日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备已检定/校准 - 测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年8月6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |