琴弦直径均匀度测量测量不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：检验指导书

1.2检测环境条件：常温。

1.3 被测对象：产品

1.4测量设备：外径千分尺，量程（0-25）mm，示值误差±0.004mm。

1.5测量数学模型

———标准产品外径

———测量设备读数

2.最佳测量值

对标准产品重复测量10次，

测得结果（mm）

0.517  0.518  0.519  0.518  0.521  0.522   0.519 0.518  0.521 0.522

3. 方差及灵敏系数

- 不确定度的来源

基于分析方法、检测设备工作原理，外径千分尺的不确定度来源主要包括：（1）测量重复性；（2）外径千分尺误差；（3）操作误差。

5.标准不确定度评定

测量读数值的不确定包括测量重复性引入的不确定度，采用A类不确定度评定方法：

5.1重复性引入的不确定度

5.2,外径千分尺引起的误差：

外径千分尺最大允许误差为±0.004mm,估计均匀分布

5.3，外径千分尺经过校准，操作人员经过培训，操作误差引起的误差可以忽略不计。

5.4测量读数值的不确定

6．合成标准不确定度

7．扩展不确定度

取

8.结果报告：

mm

评定人：

评定日期：2022.07.28