编号：0084-2018-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 304材料Cr含量检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （19.5±1.5）% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | ASTM-A351承压件用奥氏体铸钢件的标准规范 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数公差范围：手持式X射线荧光光谱仪校准证书，相对误差：-1.50%，测量要求：（18.0~21.0）%，上限21%处的误差值为：-0.015х21%=-0.315% T=2×1.5=3.0%，△允=T×1/3=3.0%×1/3=1.0%。 - 测量范围：测量要求（18.0~21.0）%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 手持式光谱仪/1028 |  | X-50 |  | -0.315% |  | ZD202211141804 | 2022.11.14. |
| 计量验证记录 1、选择量程为（0~100）%的手持式光谱仪。满足计量要求（18.0~21.0）%； 2、测量设备（18.0~21.0）%范围上限误差：-0.315%，0.315%<1.0%，满足导出计量要求△允的要求； 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022 年 11 月15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备检定/校准 - 测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年 11 月 26日 |  |  |  |  |  |  |  |  |