附1：

42CrMo调质无缝钢管屈服强度检验过程

不确定度评定报告

1 、概述
1.1测量方法：依据GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验  第1部分：室温试验方法》

1.2环境条件：温度（23±5）℃；

1.3检测设备：WAW-4605-E微机控制电液伺服万能试验机 Urel=0.15% ，k=2

1.4被测对象：42CrMo调质无缝钢管拉伸试样，抗拉强度（930-1050）MPa

1.5测量过程：机械加工试件加工尺寸参照标准要求。采用微机控制电液伺服万能试验机进行拉力试验，测量拉断试棒所需的规定非比例延伸力(Fp)、屈服强度（RP0.2）。

- 数学模型

X=FmSO

公式中：X—抗拉强度;    S0—试样原始横截面积;    Fm—最大试验力;

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度u1；测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1测量重复性引起的标准不确定度u1的评定

进行A类评定测量：在微机控制电子万能试验机正常工作状态下，同一组人，用同一台微机控制电子万能试验机，在相临近的时间内，在同一根钢材上取10个试样连续测量，得到10个测量数据汇于表1：

表1重复性数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数X(MPa) | 980 | 982 | 981 | 980 | 984 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 读数值X(MPa) | 984 | 980 | 981 | 980 | 980 |

测的值的算术平均值：

x=k=1nxkn＝981.20 MPa

单个测量值的实验标准差

s=k=1nxk-x2n-1＝1.62 MPa

被测量估计值（x）标准不确定度分量u1：

（x为1组数据的平均值，取n=1）

u1 =S=1.62 MPa

2.2、测量设备引入的标准不确定度u2的评定

查微机控制电子万能试验机的校准证书，设备的Urel=0.15% (k=2),服从均匀分配,半宽a=0.15%,则：

u2=0.15%×1050MPa2=0.78MPa

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值MPa |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性所引入的不确定度 | 1.62 |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.78 |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

uC=u12+u22=1.622+0.782=1.8MPa

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2,置信概率 95％,  得

U＝ kuc＝2×1.8MPa＝3.6MPa

6、测量不确定度的报告与表示

U＝3.6MPa  k = 2

编制：王娟    审核：朱乐