编号：0112-2018-2023

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 柱塞喷焊层硬度测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) | （52±4）HRC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 30-150 TH2.2-4.8ZXNMFF ZQ |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 测量参数公差范围：Ｔ=±4HRC 测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=±4×1/3=±1.33HRC 2. 被测参数测量范围：（48-56）HRC，选择洛氏硬度计(20-70)HRC. |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/ 测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 里氏硬度计 QA-03 |  | TIME5350 | ±12HLD 转换成洛氏硬度:±1.5HRC |  | DS20220224H21 | 2022.02.24 |
| 计量验证记录 - 测量设备的测量范围(20-70)HRC，满足计量要求的测量范围（48-56）HRC的要求； 2．通过溯源获知.测量设备最大允许误差±1.5HRC，被测参数允许误差±4HRC， 采用能力指数法：Mcp=T3u1=83×1.5=1.8（要求≥1.1以上），满足要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年02月26日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2023年01月06日 |  |  |  |  |  |  |  |